Технология облицовочно-плиточных работ

Уважаемый обучающийся! Все работы выполняются в рабочих тетрадях для теоретического обучения и в тетрадях для выполнения практических занятий.

Контрольные работы выполняйте на двойных листах.

Преподаватель Белокобыльская Л.А.

Lyudmilaarkadjevna@yaqndex.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Технология облицовки стен керамической, глазурованной плиткой на растворе (стены кирпичные или каменные).

«Шов в шов» и «вразбежку»

- Подготавливаем поверхность кирпичной или каменной стены. Для этого сначала выявляем дефекты стены. Под 2-х метровой рейкой просветы не должны быть более 10мм. Выступающие места срубаем зубилом. Глубокие более 15мм впадины выравниваем цементным раствором, предварительно смочив стены. Нанесенный раствор разравниваем полутёрком, а затем царапкой наносим на не борозды для создания шероховатости. Если кладка очень неровная, то стену' полностью оштукатуриваем цементным раствором, разравниваем полутёрком н нарезаем борозды, провешиваем стены.

- Проверяем поверхность стены, подготавливаем под облицовку: стена не должна иметь неровностей в виде выступов и углублений под 2-х метровой рейкой более 10мм. Не допускаются высолы и жирные пятна. Отклонение стены от вертикали не более Змм на 1м высоты стены.

- Размечаем поверхность стены:

- низ облицовки располагаем на уровне чистого пола, для этого ставим брусок и по нему от середины расставляем насухо плитки первого ряда;

- определяем вертикальные контуры облицовки; для этого забиваем штыри выше облицовки, натягиваем по отвесу шнуры или стальные струны так, чтобы от стены они отставали на толщину плитки + толщина прослойки;

- на уровне верха и низа будущей облицовки в углах ставим маячные плитки, а если поле облицовки большое, то через 1,5м ставим маячные ряды.

- Подготавливаем плитки:

- сортируем плитки по цвету, размеру, оттенку, качеству; бракованную плитку оставляем на доборы;

- замачиваем плитку в воде до исчезновения пузырьков или просто протираем влажной тряпкой.

- Приступаем к облицовке стены плитой на растворе:

- поверхность стен смачиваем водой;

- натягиваем причальный шнур для первого ряда, а потом для последующих;

- накладываем раствор на плитку в виде усечённой пирамидки или с помощью рамки - шаблона, толщина прослойки от 7 до 15мм;

- подносим плитку к стене, поворачиваем и ориентируем по причальному шнуру, для подучения одинаковой ширины швов, можно использовать крестцки и клинышки;

- ударами ручки лопатки осаживаем плитку до уровня остальных плиток;

- швы оставляем незаполненными, чтобы влага испарялась из раствора прослойки;

- через 24 часа заполняем швы цементным раствором 1:1 или затиркой для швов (СЕ 33,.....);

- по окончанию облицовки ставим фасонные и угловые плитки.

- Контроль качества облицовки:

- швы должны быть строго горизонтальными, вертикальными,

- взаимоперпенднкулярными и иметь толщину 2мм и если уширнные, то до 5мм;

- просветы под 2-х метровой рейкой не более 2мм;

- отклонение лузг и усёнков от вертикали не более 2мм на 1м длины;

- выщерблины и зазубрины в кромках др 0,5мм;

- швы должны быть полностью заполнены раствором;

- на облицованной поверхности не должно быть следов раствора;

- поверхность облицовки должна быть однотонной или с заданным рисунком;

- швы должны быть заполнены и пространство между стеной и плиткой должно быть полностью заполнено раствором.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН МАТЕРИАЛАМИ «Церезит» фирмы ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК

Поверхности под облицовку должны быть крепкими, сухими, ровными, вертикальными.

Просветы под 2-х метровой рейкой не должны превышать 3 мм.

Подготовка поверхности:

При необходимости выполняем ремонт поверхности; проверяем прочность, удаляем отслоения, расчищаем трещины, удаляем из швов раствор, удаляем высолы, жир и цвель Старую краску удаляем, а если она не отстаёт, то обрабатываем её грубым нождаком и грунтуем СТ 17 или СТ 16. Грибок очищаем щётками и обрабатываем СЕ 99, высушиваем.

Большие неровности заполняем шпаклёвкой СТ 29, трещины - CD 32.

Всю поверхность под облицовку обрабатываем СТ 17.

Порядок выполнения облицовки:

- Стену делим пополам, вверху посередине стены забиваем-гвоздь, привязываем отвес и внизу забиваем гвоздь по отвесу. Между этими гвоздями натягиваем шнур и прочерчиваем карандашом линию.

2 Плитки для первого ряда раскладывают от середины влево и вправо по рейке или по чистом’' полу насухо. Определяют количество полномерных плиток и укладывают их на клеевую смесь

- Натягиваем вертикальные шнуры вдоль боковых крайних сторон и ставим крайние верхние маячные плитки.

- Последующие ряды начинают с установки крайних целых маячных плиток к которым крепят причальный шнур с помощью держателей,

- У кладка плиток:

- приготовленную клеевую растворную смесь наклыдывают на зубчатый шпатель и наносят на поверхность стены; можно эту смесь нанести на стену мастерком или шпателем, а потом прочесать зубчатым шпателем; получаем гребенчатую основу; шпатель надо всегда держать под одинаковым углом к стене, чтобы получить равномерную толщину прослойки;

- время открытого хранения смеси (нанесённой на стену) 10 минут из этого и надо исходить при нанесении смеси на стену', чтобы успеть накрыть её плиткой,

- первую сухую и чистую плитку надо сильно придавить к смеси, а потом снять её и посмотреть на сколько % она покрыта смесью ( должно быть не менее 65%), чтобы знать с какой силой надо надавливать на плитку;

- каждую следующую плитку прикладывают рядом с предыдущей и передвигают к ней, вставляя в шов крестик, который надо удалить до схватывания смеси и одновременно очищают швы,

- когда клей под плиткой схватился, приступают к затирке швов (через 24 часа для всех смесей, кроме СМ14-через 3 часа), затирочную смесь накладывают шпателем на резиновую тёрку или резиновый шпатель и вдавливают в швы сначала перпендикулярно, а затем под углом

к Плитке; когда смесь начнет твердеть, надо влажной губкой вытереть плитки, а после полного высыхания протирают сухой тряпкой.

Примечание:

- Если высота облицовки небольшая, то работу' начинают снизу вверх, а при большой высоте облицовки работу начинают от потолка сверху вниз целыми плитками.

- Если помещения будут эксплуатироваться во влажных условиях, то смесь наносят не только на стены, но и на плитку слоем до 1 мм.

- Клеящая смесь пригодна пока она липнет к рукам.

- Размер зубцов шпателя выбирают в зависимости от размера плитки:

10x10	15x15	10x20	25x20	30x30	40x40

4	6	6	8	10	12 мм

5. Время коррекции плитки на стене 10 минут.

ОБЛИЦОВКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ колонн

1 Вариант. Облицовка с установкой маячных плиток.

ПОРЯДОК РАБОТ:

1 .Проверить отвесом вертикальность граней

- Подготовить поверхности граней: срубить неровности, завделать впадины цементным раствором

- Установить на гранях колонны вверху и внизу временные маяки из плитки на гипсовом раст воре; уст ановку начинаем сверху, добавляя к половике ширины грани колонны толщину слоя облицовки( толщина плитки плюс толщина прослойки). Стави м маяк и опаскаем отвес, и по нему ставим маяк в нижней части колонны.

- Между верхними и нижними маяками натягиваем вертикальные шнуры, которяе фиксируют рёбра облицовки; закрепляем шнуры штырями

- Раскладываем плитки первого ряда насухо, чтобы определить целое количество плиток и неполномерных и создаём симметрию по оси колонны; при этом неполномнерные плитки не должны находиться по ребру, о только возле оси колонны.

- Первый ряд плиток опираем на рейку, если нет чистого пола.

- Облицовку ведём по такой же технологии, что и стен.

2 Вариант.

Для ускорения облицовки на гранях колонны устанавливают по отвесу рейки, закреплённые дуговыми держателями. Реки должны быть с четвертями. Кромку внутренней четверти реек располагают заподлицо с облицовываемой поверхностью. Рейки выполняют роль шаблона. Далее облицовывают по технологии.

Если облицовываем ряд колонн, то маяки ставят на крайних колоннах и между' верхними и нижними маяками протягивают проволоку и закрепляют штырями и ставят маяки по этой проволоке на промежуточных колоннах и натягивают по ним вертикальные шнуры на всех промежуточных колоннах, которые фиксируют рёбра колонны.

ОБЛИЦОВКА ПИЛЯСТР И УЗКИХ ПРОСТЕНКОВ.

Работы выполняют так же, как и при облицовке колонн. Плитки на гранях, примыкающих к стене, устанавливают по угольнику'. Угловыве плитки выверяют по отвесу. Плитки на грани, параллельной стене, укладывают по шнуру, натянутому по маякам.

ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ.

Работу выполняют по шнуру, натянутому по выступающему углу. У внутреннего угла, на коробке оконного или дверного блока проводят линию, вдоль которой устанавливают плитку'. Качество облицовки периодически проверяют отвесом и правилом. Технология облицовки как стен и КОЛОНН.

ДИАГОНАЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА РАСТВОРЕ

Подготовка поверхности под облицовку выполняется традиционно:

Очистка, провешивание, выравнивание.

Размечают местоположение фризового ряда, обрамляющего зеркало облицовки.

При этом к внутренней стороне фриза должно примыкать целое число треугольных плиток.

Порядок работы:

- Натягивают причальный шнур и укладывают на раствор нижнюю ленту' фриза на всю длину облицовки.

- По отвесу укладывают на раствор левую вертикальную ленту фриза.

- С внутренней стоны укладываем треугольные половинки плиток, начиная от угла.

- В угол укладывают % часть плитки или 2 половинки, чтобы обеспечить сохранение рисунка.

5.Зеркало укладывают наклонными рядами начиная от угла. Для каждого наклонного ряда натягивают причальный шнур по треугольным половинкам.

- По ходу работы завершают верхнюю горизонтальную и правую вертикальную ленты фриза.

- По ходу’ облицовки постоянно контролируют равность укладки и размер швов.

В остальном технология диагональной облицовки не отличается от технологии облицовки прямыми рядами.

ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛЯННЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ

Стеклянные плитки применяют для облицовки поверхностей в зданиях различного Назначения, кроме того они являются кислотостойкими.

Технология облицовки стеклянными плитками не отличается от технологии облицовки керамическими плитками, но перед облицовкой стеклянные плитки требуют специальной подготовки для создания шероховатости на их тыльной стороне с целью обеспечения прочного сцепления плитки с основанием (прослойкой).

Способы создания шероховатости:

- обмазка жидким стеклом с помощью кисти и посыпка сухим крупным песком

- обмазка горячим битумом и посыпка сухим крупным песком.

Укладку плиток производят на цементном растворе состава 1:4, 1:5, на кислотостойком, на глинобитумной мастике.

Асбоцементные листы можно крепить на мастике КН-2 .

Для этого надо провесить поверхность, установить постоянные маяки из цементного раствора в виде полос шириной 8 см., проходящих по контуру устанавливаемого листа.

Дополнительно надо выполнить точечные марки из растворных лепков шириной 15-20 см на расстоянии 30-40 см. И маяки и марки находятся в одной плоскости и фиксируют уровень поверхности облицовки.

На затвердевшую поверхность маяков и марок и на тыльную сторону плит шпателем наносят мастику слоем 2_3 мм. Затем листы прижимают к основанию и закрепляют инвентарными распорками. Швы заделывают раствором или мастикой.

ОБЛИЦОВКА СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ

6

Рис. 115. Облицовка стен асбестоцементными плитами на растворе и закрепле

ние их оаспорками:

) 	поверхность, подготовленная под облицовку, 2

цовочной панели, 3, 4 —полосовые и точечные м растворе, 6 — телескопические стойки инвентарны Q 	 винто’вые прижимы

Облицовка стен с уширенными швами. В последнее время все чаще устраивают облицовку с широкими или толстыми швами. Этот способ дает экономию плитки. При использовании плиток 3-го сорта с искривленной поверхностью получается облицовка, скрывающая дефекты плиток.

Чтобы получить одинаковые швы заданной толщины, следует между плитками вставлять гвозди нужного диаметра или скобы П-образной формы.

Техника облицовки следующая. Поверхности провешивают, устанавливают маячные плитки, раскладывают насухо плитки одного ряда, определяя необходимое их количество. Затем забивают штыри и натягивают шнур-причалку. Облицовка с широкими швами показана на рис. 204, а.

Рас. 204. Облицовка стен с уширенными швами:

а — сбщкй вид облицовки с применением скоб, б — усгзковхэ
скоб, в — установхг плитки, г — подрезка раствора

Первый ряд плиток устанавливают в такой же последовательности, как было описано ранее. Сначала ставят первую плитку, затем вторую и т. д. При установке второй плитки и последующих с боковой стороны, прилежащей к ранее установленной плитке, вставляют скобочку или пару гвоздей, обеспечивающих

Плитка бесшовная: особенности выбора, технология укладки

Отделка поверхностей плиткой - один из самых излюбленных способов облицовки стен, потолков и пола в различных помещениях. Ведь эта технология довольно проста, а результат долговечен и эстетически привлекателен. Но сегодня появился более совершенный способ укладки плитки - бесшовный. Правда, он несколько отличается от обычного и для него требуется особая плитка - бесшовная. Далее речь пойдет о том, как осуществить грамотный выбор такой плитки, какая у нее текстура и как осуществить правильную укладку материала (фотоинструкция прилагается).

Бесшовная плитка: разновидности, особенности материала

Существует не так уж и много материалов, с помощью которых можно создать плитку с подходящими для бесшовной укладки свойствами и техническими характеристиками. К таким чаще всего относят следующие материалы:

- Литая керамика. Этот натуральный материал представляет собой срез мрамора, под которым расположен слой керамики, служащий основой для этого материала. Литокерамика по весу намного легче мрамора, но при этом простая керамическая плитка уступает по весу ей. Максимальная толщина литокерамики составляет около 1 см. Производят такую плитку в Испании. Отличается прекрасными характеристиками: очень прочна, устойчива к механическому воздействию, износу, представлена широкой цветовой гаммой. Может использоваться для облицовки стен, потолков, полов и даже террас/дорожек у крыльца. Существует три основные разновидности литокерамики: бюджетный вариант (с небольшими дефектами, которые можно легко скрыть затиркой), средняя ценовая категория (наблюдается наличие небольших сколов на углах и фасках), элитный вариант (не имеет никаких дефектов). Последний вариант идеально подходит для бесшовной кладки. Можно использовать как плитку с фасками, так и без них.

- Керамогранит. Этот материал искусственного происхождения считается одним из самых прочных. По своим техническим характеристикам он во многом превосходит большинство отделочных материалов и с успехом может имитировать многие натуральные камни, такие мрамор, терракоту и т.д. Основа керамогранита - глина высокотемпературного отжига с минеральными добавками. Этот материал считается экологически чистым. Керамогранит полностью однороден по всех поверхности, по прочности превосходи гранит и мрамор, отличается высокой устойчивостью к воздействию низких температур, не является водопоглощающимматериалом (поэтому спокойно переносит колебания температур). У керамогранита есть лишь один недостаток - из-за своей прочности он очень сложен в обработке. Например, если необходимо отрезать небольшой кусочек плитки — это может быть проблематично.

Облицовка стен глазурованными плитками на мастике

Глазурованные плитки, наклеенные на мастику, имеют более прочное сцепление с основанием, чем уложенные на прослойку из цементно-песчаного раствора. Это свойство мастик особенно важно при наклеивании плиток в помещениях, подверженных резким перепадам температур, вибрациям, а также при облицовке крупнопанельных стен и перегородок с офактуренной (гладкой) поверхностью.

На поливинилацетатной мастике (ПЦ) облицовывают поверхности кирпичных и бетонных стен и перегородок. Их предварительно оштукатуривают цементно-песчаным раствором.

Поверхности железобетонных и гипсобетонных панелей, если имеются мелкие неровности, выравнивают поливинилацетатной мастикой или полимерцементным раствором. Для этого поверхности предварительно грунтуют 7—8%-ным раствором полимерцементной дисперсии (рис. 114, а). Затем на свежеогрунтованную поверхность полутерком наносят поливинилацетатную мастику: приставляют полутерок с мастикой к низу стены и с нажимом ведут снизу вверх, заглаживая впадины и раковины.

Поверхности под облицовку должны иметь влажность не более 8% (гипсобетонные не более

12%).

Перед началом облицовки, начиная от середины стены, насухо раскладывают плитки и определяют их число в ряду. Устанавливают маячные плитки. При облицовке небольших поверхностей, например жилых помещений, достаточно четырех маячных плиток — по одной в каждом углу.

Начинают укладку плитки с нижнего горизонтального ряда, опирающегося на рейку, уложенную на уровне чистого пола. Тыльную сторону плиток для лучшего сцепления с мастикой грунтуют 10%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии или увлажняют слоем мастики ПЦ, которую накладывают лопаткой и тут же сбрасывают обратно в ящик. Затем на тыльную сторону плитки лопаткой или зубчатым шпателем наносят мастику ПЦ слоем 2—5 мм (рис. 114, б). Плитку (с мастикой на тыльной стороне) прикладывают к огрунтованной поверхности и плотно прижимают, совмещая верхнюю грань с причальным шнуром (рис. 114, в). При этом под плиткой не должно оставаться пустот и воздушных пузырей. Излишки мастики, выдавленные при осаживании плитки, подрезают лопаткой, после чего поверхность облицовки сразу же очищают влажной ветошью.

Рис. 114. Укладка плитки на мастике: а — выравнивание поверхности полимерцементным раствором, б — нанесение мастики на тыльную сторону плитки, в — установка плитки; 1 — поверхность, выровненная полимерцементным раствором, 2 — полутерок, 3 — невыровненная поверхность стены, 4 — слой мастики, 5 зубчатый шпатель, б — опорная рейка, 7 — причальный шнур; стрелка показывает направление движения

полутерка

Швы между уложенными плитками должны быть не более 2,5 мм. Их временно оставляют незаполненными, чтобы схватывалась прослойка. Через 1—2 дня швы заполняют цементнопесчаным раствором (состава 1:2) или декоративной мастикой под цвет плитки.

На мастике ПЦ без предварительной подготовки можно облицовывать поверхности, окрашенные нитрокраской, масляными, водоэмульсионными и другими красками. Мастику нельзя разбавлять водой.